**LUX GLENDER – Handlaufprofil Nina (ø60,3mm x 1,5mm)**

**Profilnutrohr/Formrohr mit Nut**

Abmessungen: Profilnutrohr ø60,3x1,5mm, Nut 35x34mm

Werkstoff: 1.4401/04 (V4A)

Oberfläche: radial geschliffen Korn ähnlich K240

HergestelltnachDIN EN ISO 9445 T2, DIN EN 10088.

Abmessungen nach EN 10162 und EN 10021.

Profil mit kaltverformter eingewalzter Nut, längst formiert geschweißt, mit Schweißnaht in der Nut.

Charge und Werkstoff in der Nut eingeprägt.

Stablänge: 6m

Abnahmeprüfzeugnis (Apz.) 3.1 lieferbar.

Hersteller: LUX GLENDER GmbH

Marke: DAIDALOS®